SABLE

Декоративное покрытие с эффектом перламутровых песчаных вихрей

Технические  свойства:

- Легко реставрируется

- Выдерживает влажную уборку

- Разбавитель: вода

- Экологически чистый

- Паропроницаемый

- Не горючий

Расход: 0,15-0,2 л/м²

Базы: Silver (серебро) SA 001, Aluminium (алюминий) SA700, Gold SA 800 (золото), Bronze (бронза) SA 900, Copper (медь) SA 600,).

КОЛЕРОВКА

Колеровка материала осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по индивидуальному каталогу  DECOBLISS

Область применения: для внутренней отделки помещений. Благодаря своим эксплуатационным свойствам применяется для создания декоративного покрытия без швов и соединений в частных и общественных интерьерах.

Тип поверхности:

Наносить на предварительно подготовленные минеральные основания : бетон, бетонные  блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные  плиты и тд.

Требования к поверхности:

Наносить декоративный материал на однородную, предварительно выровненную, высохшую и чистую поверхность. Если необходимо, удалите шпателем имеющиеся непрочные части и отстающие слои старой краски.

Трещины и сколы выровнять  с помощью   штукатурных или шпаклевочных составов. Отшлифуйте шпатлевку мелкой наждачной бумагой. Удалите остатки пыли с помощью мягкой щетки или  пылесосом.

НАНЕСЕНИЕ

Инструмент: валик, кисть, мини-кисть.

Рабочий инструмент очистить водой сразу после завершения работы.

Способ нанесения:

- Обработайте поверхность грунтом глубокого проникновения PRIMER  валиком, кистью. После полного высыхания грунта в качестве основы нанесите грунт-краску DE BASE валиком с ворсом.  Необходимо раскатывать грунт-краску в разных направлениях по поверхности для создания гладкой поверхности. Следите, чтобы не образовывалась «шубка» от валика. После полного высыхания первого слоя, при необходимости, нанесите второй слой. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью.

Рекомендуется колеровать грунт-краску DE BASE на пол тона светлее финишного покрытия.

- Перед нанесением материал SABLE аккуратно перемешать вручную до получения однородной массы. Материал готов к нанесению. Начинайте нанесение материала  с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляю по краям минимальное количество материала.

- Наносите материал  небольшими участками на высушенную грунт-краску  примерно по 1-2 кв.м, при помощи  мини-кисти, хаотичными движениями в разных направлениях, либо в заданном горизонтальном или вертикальном направлениях. Сразу, не давая материалу высохнуть, легкими движениями кисти сформируйте желаемый рисунок (направление частиц песка по поверхности). В зависимости от движений кистью можно получать различные варианты рисунка.

- Не допускается смешивание с материалами других производителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: водная дисперсия акрилового полимера с добавлением фракционированного кварцевого наполнителя, технологические добавки,  вода.

Упаковка: пластиковые ведра 1л, 5л.

Время высыхания:

- Сухой на ощуп-1 час,

- полное высыхание – 24

часа при температуре окружающей среды +22°С и относительной влажности  не более 65 %:

Влажная уборка не ранее, чем через 28 дней после нанесения.

Время высыхания материалов может меняться в зависимости  от температуры и влажности окружающей среды.

Хранение и транспортировка : 24 месяца с даты изготовления при невскрытой упаковке. Материал хранить и транспортировать при температуре от +5 ºС до +25 ºС

ТУ 20.30.11-002-04676177-2017

Утилизация отходов: остатки материала утилизировать со строительными отходами или как бытовой мусор