DOUCE

**Декоративное покрытие с эффектом шелка**

Декоративное покрытие DOUCE символ элегантности, богатства и успеха. Отделка стен шелком придает помещению оттенок роскоши, создавая ощущение тепла и уюта. Декоративная штукатурка DOUCE в точности воссоздает отделку стен парчой, дамаском, атласом, таинственным мерцанием перламутра лаская взгляд человека. Большая цветовая гамма позволяет достигнуть оттенка, гармонирующего с любыми другими элементами интерьера, надолго сохраняя свой первозданный вид в процессе эксплуатации. Материал можно комбинировать с другими декоративными материалами линейки Deco Bliss.

**Эксплуатационные характеристики:**

* Легко реставрируется
* Выдерживает влажную уборку
* Для поверхностей с нормальной эксплуатационной нагрузкой
* Гладкая ровная поверхность

**Cвойства:**

* Разбавление: готов к использованию
* Негорючее
* Экологически чистое
* Паропроницаемое

**КОЛЕРОВКА**

**Цвет баз:** выпускается в готовых к применению базовых цветах: Silver (серебро) DE 001, Gold (золото) DE 002. Базы используются для дальнейшей колеровки. Колеровка материала осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по индивидуальному каталогу DECOBLISS

**Перемешивание:** перемешивание колерованного материала осуществляется с использованием гироскопических и вибрационных миксеров.

**Область применения:** для внутренней отделки помещений. Благодаря своим эксплуатационным свойствам применяется для создания декоративного покрытия без швов и соединений в частных и общественных интерьерах.

**Тип поверхности:**

 Подходит для нанесения практически на любые предварительно подготовленные минеральные основания (бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гип­сокартонные плиты), а также ДСП, ДВП, и другие деревянные поверхности.

**Требования к поверхности:**

Наносить декоративный материал на однородную, предварительно выровненную, высохшую и чистую поверхность. Если необходимо, удалите шпателем имеющиеся непрочные части и отстающие слои старой краски.

Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Отшлифуйте шпатлевку мелкой наждачной бумагой. Удалите остатки пыли с помощью мягкой щетки или пылесосом.

**НАНЕСЕНИЕ**

**Инструмент:** валик**,** кисть, кельма венецианская из нержавеющей стали

Рабочий инструмент очистить водой сразу после завершения работы.

**Способ нанесения:**

1. Перед нанесением декоративного покрытия защитить неокрашиваемые участки монтажным скотчем, пленкой.
2. Нанесите на поверхность грунт глубокого проникновения PRIMER валиком или кистью.
3. После полного высыхания грунта в качестве основы нанесите грунт-краску DE BASE валиком с ворсом. Необходимо раскатывать грунт-краску в разных направлениях по поверхности для создания гладкой поверхности. Следите, чтобы не образовывалась «шубка» от валика. После полного высыхания первого слоя, при необходимости, нанесите второй слой. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью.

Рекомендуется колеровать грунт-краску DE BASE на пол тона светлее финишного покрытия.

1. Перед нанесением материал DOUCE аккуратно перемешать вручную до получения однородной массы. Материал готов к нанесению. Для удобства работы начинайте нанесение материала с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляю по краям минимальное количество материала.
2. При работе с инструментом необходимо наносить на край кельмы небольшое количество материала вспомогательным шпателем. При работе слегка прижимайте инструмент к поверхности. Старайтесь при нанесении выдерживать одну толщину слоя, не создавая фактуры.
3. **Для создания эффекта шелковой ткани**, нанесите первый слой на высушенную грунт-краску кельмой неровными мазками сверху вниз и снизу вверх. Наносите материал небольшими участками. Дождитесь полного высыхания первого слоя. Второй слой наносите небольшими мазками, каждый в перекрестном направлении первому слою, таким образом создавая перламутровый перелив. Старайтесь при нанесении второго слоя не повторять рисунок первого, поскольку первый слой будет просвечивать, создавая глубину рисунка.
4. **Для создания эффекта мятой ткани**, нанесите материал на высушенную грунт-краску валиком разнонаправленными движениями небольшими участками. Наносите материал тонко и гладко, избегая шагрени от валика. Сформируйте круговыми движениями плоскостью кельмы заданный рисунок, не дожидаясь высыхания материала. Рисунок формируйте в разных направлениях. Движения старайтесь делать плавными, не сильно нажимая на инструмент. При необходимости создания белее мелкого рисунка, дождитесь, когда материал начнет становиться более матовым (подсыхать), но будет еще иметь характерный блеск невысохшего материала. В этот момент повторить выше описанные круговые движения.
5. Материал DOUCE можно использовать в качестве дополнительного декоративного слоя по фактурным материалам линейки Deco Bliss.
6. Не допускается смешивание с материалами других производителей.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**Состав:** водная дисперсия акрилового полимера с добавлением перламутрового наполнителя, технологические добавки, вода.

**Расход:** 0,15-0,20 кг/м²

**Упаковка: пластиковые ведра 1 кг, 5 кг.**

**Время высыхания:** при температуре окружающей среды +22°С и относительной влажности не более 65 %:

 Полное высыхание - 24 часа.

 Влажная уборка не ранее, чем через 28 дней после нанесения.

Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

**Хранение и транспортировка :** 24 месяца с даты изготовления при невскрытой упаковке. Материал хранить и транспортировать при температуре от +5 ºС до +25 ºС

 **ТУ 5368-001 окпо - 2017**

 **Утилизация отходов:** остатки материала утилизировать со строительными отходами или как бытовой мусор

Сайт и производитель