| AURA( WATERBORNE INTERIOR PAINT MATTE FINISH 522 Матовая краска на водной основе для внутренних работ |
| --- |
| Отличительные особенности: |  | Общие сведения: |
| Исключительная укрывистость за меньшее количество слоев Обеспечивает покрытие, устойчивое к плесени и грибку. Технология ColorLock™ препятствует истиранию цвета. Обеспечивает покрытие, устойчивое к плесени Нулевое содержание ЛОВ, слабый запах Легкость нанесения Самогрунтующаяся Загрязнения легко смываются Великолепные характеристики по подкрашиванию Легкая очистка инструментов |  | Матовая краска AURA® является частью инновационной системы покрытий и колорантов, сочетающей самые лучшие технологии для достижения исключительной долговечности любого цвета и сохранения красивого внешнего вида на долгое время. В дополнение к 100% акриловому латексу были добавлены запатентованные смолы, чтобы придать покрытию исключительные качественные характеристики. |
| Рекомендуется для: |  | Ограничения: |
| Для нового или ранее окрашенного гипсокартона, штукатурки, каменной кладки и дерева, загрунтованного или ранее окрашенного металла, новых или окрашенных потолков из звукопоглощающей плитки. Идеально для поверхностей, где требуется максимальная долговечность и устойчивый цвет. |  | Не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже +100С. В краску AURA® можно добавлять только колоранты на водной основе GENNEX® |
| Подробная информация: |
| Цвета: - Стандартные: Готовых цветов нет - Базы для окрашивания: Базы AURA® - 1Х, 2Х, 3Х, 4Х Базы колеруются только колорантами на водной основе GENNEX® - Специальные цвета: Свяжитесь с представителем нашей компании Экологическая информация: Соответствует всем ограничениям по содержанию летучих органических составляющих. Нулевое содержание ЛОВ (без дополнительных ЛОВ; менее 5 г/л согласно методу EPA Method 24). MPI #53, 53 X-Green Class A (0-25) поверх невозгораемых поверхностей при проведении испытаний согласно стандарту ASTM E-84. Противомикробное – данный продукт содержит вещества, которые препятствуют развитию микробов на поверхности пленки краски. Этот продукт содержит противомикробные добавки, которые препятствуют развитию грибка и плесени на поверхности пленки краски. Основанный на независимых лабораторных исследованиях, знак Green Promise™ свидетельствует, что данная продукция соответствует и даже превосходит каждый стандарт, указанный в таблице ниже. LEED CHPS MPI Green Performance™ VOC (любой цвет) ДА ДА ДА 0 г/л GreenSeal™ GS-11 2010 ДА Продукция со знаком Green Promise™ также соответствует или превосходит опубликованные критерии по химическим ограничениям и рабочим характеристикам, включенным в стандарты, указанные справа и основанные на независимых сторонних исследованиях, но не была сертифицирована по этим стандартам. |  | Технические данные Пастельная база Тип Акриловый и запатентованные смолы Тип пигмента Диоксид титана Объем твердых частиц 47,8% Теоретический расход при рекомендуемой толщине пленки 32,5 – 37,2 м2/гал Толщина пленки: - Сырая 4.3 мил - Высохшая 2.1 мил В зависимости от текстуры и пористости поверхности. Убедитесь, что определили правильное количество покрытия для работы. Это позволит получить однородный цвет и сведет к минимуму количество оставшейся краски Время высыхания (при +250C, 50% относит. влажн.): Высыхает до прикосновения 1 час До повторного нанесения 1 час Окрашенные поверхности можно мыть через 2 недели. Высокая влажность и низкая температура увеличит время высыхания, до повторного нанесения и использования. Вязкость 103 ± 2 по Кребсу Точка возгорания Нет Степень блеска матовая Температура мин. +100С окрашиваемой поверхности макс. +320С Разводить См. таблицу Очиститель Чистая вода Вес галлона 5,6 кг Хранить при темп. - мин. +50С - макс. +320С Летучие органические вещества 0 г/л Нулевое содержание ЛОВ после колерования (любая база и любой цвет) |

# Text boxes

Грунтовка:  не требуется на правильно подготовленных поверхностях.

Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя матовой краски для внутренних работ AURA®.

Ранее окрашенные поверхности (любые):  Загрунтуйте обнаженные участки соответствующим грунтом, рекомендуемым для данного субстрата выше.

Нанесение покрытия:

Перемешивание краски: Тщательно перемешайте перед и во время использования.  Используйте такие же техники нанесения кистью, какие вы бы использовали для любого покрытия для внутренних работ с низким содержанием ЛОВ. Benjamin Moore рекомендует экстра-прочную кисть из полиэстера/нейлона для достижения лучших результатов.

Aura® обеспечивает отличную растекаемость и выравнивание. Не делайте слишком частых движений кистью в попытке выровнять следы от кисти.

Мы рекомендуем валик Benjamin Moore® Aura® (длина ворса 3/8) для достижения лучших результатов. Aura® высыхает быстрее, чем другие акриловые краски, поэтому соблюдайте правило сырого края, чтобы избежать перехлестов. Окрашивайте валиком вертикальные секции шириной 92-122 см.

Если край начинает подсыхать, или вы видите, что вы пропустили участок, а краска уже начинает загустевать, дайте ей полностью высохнуть, прежде чем приступать к подкрашиванию. Этот продукт также можно наносить распылителем.

Разведение/очистка инструментов

| При определенных условиях может понадобиться добавление Benjamin Moore® 518 Extender для увеличения времени высыхания и характеристик распыления. Таблица ниже предназначена для общей информации |
| --- |
|  | Мягкие условия | Жесткие условия |
|  | Влажность (относ.вл.>50%, при отсутствии прямых солнечных лучей или при небольшом ветре или его отсутствии. | Сухо (относ.вл.<50% или под прямыми солнечными лучами или ветрено. |
| Кисть: Полиэстер/нейлон | Разведение не требуется | Добавьте 518 Extender: Максимальное количество 8 жидких унций на галлон краски Никогда не добавляйте другие краски и растворители |
| Валик: Высококачественный 3/8” |  |  |
| Распылитель: Безвоздушный Давление: 1000-2000 фунтов на кв.дюйм Насадка: 0,013-0,017” |  |  |

Вымойте все инструменты в теплой воде с мылом сразу после использования. Составляющие распылителя следует ополоснуть уайт-спиритом для предотвращения образования ржавчины. Информация по безопасности и окружающей среде:

Наносить краску только в хорошо проветриваемом помещении. Не вдыхать пыль, образующуюся при распылении и ошкуривании. Избегать попадания в глаза, а также продолжительного контакта с кожей. Во время работы надевайте защитные очки, перчатки и респиратор. После использования плотно закрывайте крышку банки.

# Не замораживать

# Хранить в недоступном

# для детей месте

Срок годности 15 лет, от зашифрованного кода производителя, указанного на банке

ООО  «Компания Виспа»

Дистрибьютор компании

Benjamin Moore & Co. в России

197110, г. Санкт- Петербург,

Песочная наб., д.42,   к. 2, лит. А

Тел./факс (812) 635-99-69

e-mail: office@benjaminmoore.ru

www.benjaminmoore.ru

Производитель:

Компания «Benjamin Moore & Co»

51 Честнат Роуд, Монтвейл, Нью-Джерси, США

Подготовка поверхности:

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, сухой, без грязи, пыли, воска, мыльных пятен, масла, жира отслаивающейся краски, водорастворимых частиц и плесени. Удалите шелушащуюся и отслаивающуюся краску, зашкурьте эти места, чтобы они не выделялись по сравнению с остальными. Глянцевые поверхности  следует зачистить наждачной бумагой. Недавно оштукатуренные или выложенные каменные поверхности должны тщательно просохнуть перед окрашиванием. До и после того, как заполните отверстия от гвоздей, трещины и другие неровности, точечно загрунтуйте поверхность матовым покрытием AURA®.

Перед нанесением базового покрытия недавно оштукатуренные или выложенные каменные поверхности должны окончательно высохнуть в течение 30 дней. Высохшая штукатурка должна быть твердой, иметь легкий блеск и максимальный pH 10. Мягкая, пористая и рассыпчатая штукатурка указывает на неправильное высыхание. Никогда не ошкуривайте оштукатуренную поверхность; срежьте любые выступы и загрунтуйте перед и после нанесения шпатлевки. Гладкий или монолитный бетон с очень гладкой поверхностью необходимо протравить или обработать абразивным инструментом, чтобы улучшить адгезию, после удаления всей опалубочной смазки и отвердителей. Перед нанесением грунтовки удалите всю пыль и рыхлые частицы.

Сложные поверхности: компания Benjamin Moore & Co. предлагает несколько специальных грунтовок для обработки поверхностей, на которых имеются пятна древесной смолы, жира, надписи цветным мелом, гладких поверхностей, поверхностей из оцинкованного металла и т.д., на которых адгезия затруднена. Ваш дистрибьютор Benjamin Moore® может порекомендовать вам подходящую грунтовку специального назначения для устранения проблем в каждом отдельном случае.

От грунтовки до завершающего покрытия:

Матовое покрытие AURA® является самогрунтующимся на большинстве поверхностей. Покрытие будет действовать в качестве своего собственного грунта, обеспечивая оптимальную основу для последующего завершающего слоя. Для обнаженных субстратов требуется 2 слоя; для ранее окрашенных - 1 или 2 слоя.

Обратите внимание: Для отдельных насыщенных цветов должна использоваться база AURA®, чтобы достичь максимальной укрывистости и желаемого цвета завершающего покрытия. Проконсультируйтесь у вашего дистрибьютора.

Дерево и древесные композитные материалы:

Грунтовка: для древесины без просачивания древесного красителя, используйте Fresh Start ( Multi-Purpose Latex Primer  (N023) или Fresh Start( High Hiding All Purpose Primer  (046).

Для древесины с просачиванием древесных красителей, такой как красное дерево и кедр, используйте Fresh Start ( Multi-Purpose Oil-Based Primer  (N024).

Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя матовой краски для внутренних работ AURA®.

Штукатурка / гипсокартон:

Грунтовка/Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя матовой краски для внутренних работ AURA®.

Каменная кладка (Бутовая и пористая кладка):

Грунтовка: Super Spec Masonry Interior/Exterior Hi-build Block Filler (206)

Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя матовой краски для внутренних работ AURA®.

Гладкий монолитный или сборный бетон:

Грунтовка/Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя матовой краски для внутренних работ AURA®.

Цветной металл (сталь и железно):

Грунтовка: Super Spec HP Acrylic Metal Primer (P04) или Super Spec HP Alkyd Metal Primer (P06)

Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя матовой краски для внутренних работ AURA®.

Черный металл (оцинкованный и алюминий):

Все новые металлические поверхности необходимо  тщательно помыть эмульгатором масла и жира Corotech( Oil & Grease Emulsifier (V600), чтобы удалить все загрязнения. Новый блестящий цветной металл, который будет подвергаться абразивному износу, необходимо ошкурить мелкой наждачной бумагой или синтетической стальной подушкой, чтобы улучшить адгезию.