**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**Поверхность должна быть чистой и сухой. Удалите грязь, жир, остатки известкового раствора, шелушащуюся краску и другие посторонние вещества. Трещины нужно зашпаклевать и дать высохнуть. Зачистите глянцевую поверхность шкуркой. Для поверхностей перечисленных выше рекомендуется наносить один слой грунта и два слоя потолочной краски.

**Ранее окрашенные и новые поверхности:**Вымыть, чтобы удалить грязь и любые загрязнения. Тщательно промойте и дайте высохнуть. Поверхность должна быть очищена от оставшейся или облупившейся краски. Глянцевые поверхности отшлифовать и тщательно протереть. Новые поверхности должны быть загрунтованы соответствующей McCormick грунтовкой, как указано ниже.

**Дерево, новое
Грунтовка:** блокирующая пятна грунтовка «UNIX»
**Завершающее покрытие:** 1-2 слоя McCormick Ceiling White Paint

**Дерево, ранее окрашенное
Грунтовка:** не требуется
**Завершающее покрытие:** 1-2 слоя McCormick Ceiling White Paint

**Оштукатуренные поверхности/сухая кладка, новые
Грунтовка:**блокирующая пятна грунтовка «UNIX»
**Завершающее покрытие:** 1-2 слоя McCormick Ceiling White Paint

**Оштукатуренные поверхности/сухая кладка, ранее окрашенные
Грунтовка:** блокирующая пятна грунтовка «UNIX»
**Завершающее покрытие:** 1-2 слоя McCormick Ceiling White Paint

**Кирпичная кладка, новая
Грунтовка:** блокирующая пятна грунтовка «UNIX»
**Завершающее покрытие:** 1-2 слоя McCormick Ceiling White Paint

**Кирпичная кладка, ранее окрашенная
Завершающее покрытие:** 1-2 слоя McCormick Ceiling White Paint

**ПРИМЕНЕНИЕ**Тщательно перемешать краску. Наносить кистью, валиком или распылителем. Не наносите, если температура воздуха или поверхности ниже +10С. Использование добавок для улучшения адгезии или легкости применения не рекомендуется.

**ОЧИСТКА**Очистите кисти, валики и оборудование для распыления теплой водой и моющим средством сразу же после использования.