**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**Краска может наноситься на слегка влажные поверхности, однако наилучший результат достигается при нанесении на сухие поверхности. Для достижения наилучшего эффекта водостойкости, дождитесь сухого (без дождливого) периода. Поверхность должна быть чистой и не содержать грязи, пыли, смазок, масел, отслоившейся краски. Залатайте все дыры, трещины и стыки полов/стен с помощью DRYLOK® FASTPLUG® или другого быстросохнущего цементного раствора, затем разровняйте поверхность. ВЫСОЛООБРАЗОВАНИЕ - белый, порошкообразный, кристаллообразный налет, видимый на каменной поверхности - должен быть удален. Краску, возможно, наносить поверх имеющихся покрытий в хорошем состоянии, однако в данном случае результат не гарантирован. Не рекомендуется использовать на горизонтальных поверхностях, подверженных пешему движению. Старая краска в плохом состоянии должна быть удалена путем очистки проволочной щеткой, обработки пескоструйным аппаратом либо любым другим подходящим способом.

**ПРИМЕНЕНИЕ**ХОРОШО ВСТРЯХИВАЙТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, А ТАКЖЕ ВО ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ. НЕ РАЗБАВЛЯТЬ. Температура воздуха и поверхности должна быть не ниже + 10°С. Первый слой наносите с помощью валика (ворс 3/4") либо кисти DRYLOK либо кисти с полиамидной щетиной хорошего качества. При использовании валика, разровняйте первый слой таким образом, чтобы заполнить самые маленькие отверстия в камне. При использовании кисти покройте средством DRYLOK все щели и отверстия в камне (см. раздел «ПОКРЫТИЕ»). НАНЕСИТЕ ДВА СЛОЯ. Время выдержки между слоями – 3 часа. Для нанесения второго слоя, возможно, использовать валик, кисть или распылитель. Для получения более подробной информации о нанесении распылителем, обратитесь в UGL® с запросом на предоставление Спецификации D-88 либо посетите сайт www.ugl.com. DRYLOK является идеальным отделочным покрытием однако, в целях декорирования, возможно нанесение краски хорошего качества другого производителя на латексной основе. Время выдержки перед нанесением – 24 часа.

**ВАЖНО**Если после нанесения двух слоев средства течь не исчезла, этом может свидетельствовать о том, что щели и отверстия не закрыты. Такие участки должны быть еще раз обработаны. При покраске внутренних бетонных поверхностей прудов и стационарных водосборников время выдержки водостойкого покрытия DRYLOK® не менее одной недели перед вводом в эксплуатацию.

**ОЧИСТКА**Для очистки инструмента используйте теплый мыльный раствор.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ**2–3 часа, повторное нанесение возможно через 3 часа.

**РАСХОД**При 2-х слойном покрытии из расчета 7-10 кв. метров на галлон (3.78л.).

**КОЛЕРОВКА**Возможно колеровка в светлые тона с помощью универсальных красителей. Используйте только 25% от рекомендуемого объема красителя. Не используйте более 60 миллилитров на галлон.

**ЗАМЕТКА**при использовании двух или нескольких банок, смешайте содержимое, чтобы гарантировать однородность цвета.

**ХРАНЕНИЕ**При температуре не ниже 0°С. БЕРЕГИТЕ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ.
БЕРЕГИТЕ ОТ ДЕТЕЙ. НЕ ГЛОТАТЬ.

**СРОК ГОДНОСТИ**7 лет с даты производства (дату производства см. на крышке банки).