# Наименование продукции: БЕСЦВЕТНОЕ ПАЛУБНОЕ МАСЛО ПО ДЕРЕВУ

ОПИСАНИЕ

Это новейший, безопасный для окружающей среды продукт для пропитки древесины, который защищает наружные изделия из древесины от дождя, солнца, и других подобных повреждений. Палубное масло может наносится как на новые, так и на старые непропитанные, либо неокрашенные поверхности. Уникальная масляная формула продукта позволяет наносить состав на горизонтальные и вертикальные поверхности.

Древесина, обработанная ZAR CLEAR WOOD SEALER, сохраняет свой естественный вид (не чернеет) при перепадах температур от -40С до +55С.

**Преимущества палубного масла для дерева:**

1. Наноситься на новые и на старые непрокрашенные поверхности из дерева.
2. Не требует время ожидания для обработанной древесины.
3. Содействует сохранению натурального цвета древесины и позволяет дереву «дышать».
4. Абсорбенты УФ-лучей защищают поверхность от повреждений.
5. Водостойкий, отталкивает воду.
6. Защищает от плесени и грибка.
7. Улучшает древесное волокно.
8. Не наносит вреда окружающей среде.
9. Защищает дерево от расслоения и трещин.
10. Соответствует действующим в США нормам регламентирующим уровень загрязнения воздуха. VOC – уровень летучих соединений не превышает 120г/л.
11. Покрытая древесина легко очищается водой.

**Применение:**

Корабельные палубы, перила, столбы, заборы, деревянный сайдинг, садовая мебель, деревянная черепица, деревянные дорожки, террасовая доска и прочие наружные непропитанные и неокрашенные поверхности из дерева.

**Кроющая способность:**

30 кв. м. на один галлон(3,785л.) в один слой. На древесине с небольшой пористостью кроющая способность может быть выше.

**Высыхание:**

* На отлип – 2 часа;
* Повторный слой через – 6 часов (если требуется);
* Интенсивное движение через – 12 часов.
* На время высыхания влияют температура, влажность и толщина нанесенного слоя.

**Чистка:**

Сразу после применения очищайте используемые кисти и инструменты в мыльном растворе.