Наименование продукции: БЛОКИРУЮЩИЙ ПЯТНА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГРУНТ "ЮНИКС"

ОПИСАНИЕ

* Закрывает и полностью маскирует пятна
* Превосходное прилипание
* Сертификат «Green Wise»
* 100% акриловый состав
* Превосходная кроющая способность
* Великолепная укрывистость

**Описание и использование**

Блокирующая пятна грунтовка «UNIX» создана специально для применения в интерьерах и на фасадах жилых, коммерческих и промышленных сооружений.

Уникальный 100% акриловый состав герметично закрывает поверхности, блокирует пятна и прекрасно прилипает к глянцевым поверхностям. Грунтовку «uniX» можно использовать для герметизации обычных пятен на не окрашенных и окрашенных поверхностях из гипсокартона, высохшего гипса, каменной кладки, ДВП, винила, ПВХ, керамической плитки, дерева, черных и цветных металлов, а также на окнах, столярных изделиях и элементах внутренней отделки.

**Время высыхания:**

При температуре 77˚ F (+25˚ C) и относительной влажности 50% время высыхания на отлип 30 минут.

Следующий слой можно наносить через 2 часа.

**Расход:**

3,785л (один галлон) покрывает до 36 кв. м. (до 9 кв. м. на 1л), в зависимости от пористости основы.

**Чистка:**

Сразу после использования промойте кисти, валики и пульверизаторы теплой водой и моющим средством.