# Наименование продукции: «ПОТОЛОЧНАЯ БЕЛАЯ» ИНТЕРЬЕРНАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА

ОПИСАНИЕ

* При нанесении не разбрызгивается
* Легко наноситься
* Скрывает неровности
* Высыхание 30 минут
* Отлично отражает свет

**Описание и использование**

McCormick CEILING Paint ПОТОЛОЧНАЯ БЕЛАЯ МАТОВАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА обеспечивает мягкое, равномерное покрытие, которое скрывает неровности поверхности. Высоко наполненная формула разработана для минимизации потеков и разбрызгивания краски при нанесении над головой.

Предназначена для новых и ранее окрашенных, оштукатуренных, кирпичных, оклеенных обоями поверхностей, потолков из звукоизолирующей плитки, гипсокартона и т.д.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:**

Продукт высыхает в течение 30 минут при +25С и 50% относительной влажности. Повторное нанесение через 4 часа.

Низкая температура, высокая влажность, толщина пленки или плохая вентиляция будет увеличиваться время высыхания.

**РАСХОД:**

до 38 квадратных метров на один галлон (3,78л.) в один слой. Расход может меняться в зависимости от подложки, способа нанесения и толщины пленки.