# Наименование продукции: КРАСКА ДЛЯ БЕТОННЫХ-ГАРАЖНЫХ ПОЛОВ НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ

ОПИСАНИЕ

КРАСКА ДЛЯ БЕТОННЫХ-ГАРАЖНЫХ ПОЛОВ DRYLOK® НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ специально разработана для защиты и украшения внутренних, наружных, вертикальных и горизонтальных поверхностей: каменные, гаражные, подвальные полы, патио, тротуары, бетонные дорожки и ступени и.т.д. Краска также наноситься на деревянные поверхности. Идеально подходит для декорирования путем окраски по трафарету, более подробно см. www.ugl.com/howtovideos.

**Преимущества:**

1. Превосходная многолетняя защита и украшение для необработанного бетона, каменной кладки и цементных и деревянных поверхностей от кислот, щелочи, соли для дорог, чистящих средств, бензина, масла, реагентов, нефти, УФ лучей и суровых погодных условий.
2. Быстросохнущая формула, наноситься на новые или ранее окрашенные поверхности.
3. Не скользит и имеет полуматовый оттенок.
4. Подходит для наружного и внутреннего применения, на горизонтальные и вертикальные поверхности.
5. Не требует предварительного грунтования поверхности перед нанесением краски.
6. Превосходно подходит ко всем климатическим условиям включая суровые условия севера.
7. Идеальна для движения транспортных средств и устойчива к шинам с повышенным тепловыделением.
8. После обработки поверхность легко моется.
9. Колеруется.

**Наносится на:**

1. Кирпич
2. Деревянные поверхности
3. Искусственный камень
4. Камень Чатахучи и Тераццо
5. Бетон и железобетон
6. Бетонные автодороги и пешеходные дорожки
7. Тротуарную плитку и бордюрный камень
8. Гаражные и подвальные полы
9. Фундаменты и фасады
10. Площадки перед бассейном

|  |  |
| --- | --- |
| **Высыхание:*** Можно касаться – 2 часа
* Нанесение следующего слоя – 4 часа
* Можно ходить – 5 часов
* Можно ездить – 5 дней
 | **Расход:*** 3,78 л. (один галлон) покрывает

46 – 56 кв. метров в один слой.Расход зависит от пористости материала. |

Данный продукт сертифицирован компанией Coatings Research Group, Incorporated на соответствие требованиям экологических стандартов, установленных аккредитованным в системе ISO центром компании для определенных видов продукции, а также на соответствие уровня летучих органических соединений требованиям системы LEED® для большинства областей применения красок и покрытий. Данный продукт является более экологичным по сравнению с традиционными красками и покрытиями. Для ознакомления со стандартами посетите сайт www.greenwisepaint.com. LEED® является зарегистрированной торговой маркой Совета по экологическому строительству США.