**ARGILE**

**Пластичная декоративная штукатурка имитирующая эффект камня**

**Описание**

Декоративное фактурное покрытие **ARGILE**  на акриловой основе применяется для внутренней отделки помещений. C материалом **ARGILE**  вы сможете создать множество декоративных эффектов, имитирующие натуральный камень, марокканскую штукатурку. Мягкая и пластичная текстура материала рождает в интерьере атмосферу умиротворенной загородной жизни в стиле прованс. Создание многочисленных декоративных эффектов достигается, применив лессирующие составы.

**Свойства:**

* Выдерживает влажную уборку.
* Для поверхностей с нормальной эксплуатационной нагрузкой.
* Негорючая
* Экологически чистая
* Паропроницаемая
* Разбавитель: вода.

**КОЛЕРОВКА**

**Колеровка :** колеровка материала осуществляется универсальными пигментными пастами ручным или компьютерным способом.

**Перемешивание:** допускается перемешивание колерованного материала с использованием гироскопических и вибрационных миксеров.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

**Область применения:** для внутренней отделки помещений. Благодаря своим эксплуатационным свойствам применяется для создания декоративного покрытия без швов и соединений в частных и общественных интерьерах.

**Тип поверхности:**

Подходит для нанесения практически на любые предварительно подготовленные минеральные основания (бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гип­сокартонные плиты), а также ДСП, ДВП, и другие деревянные поверхности.

**Подготовка поверхности:**

Наносить декоративный материал на однородную, предварительно выровненную, высохшую и чистую поверхность. Если необходимо, удалите шпателем имеющиеся непрочные части и отстающие слои старой краски.

Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Отшлифуйте шпатлевку мелкой наждачной бумагой. Удалите остатки пыли с помощью мягкой щетки или пылесосом.

**Инструмент:** кельма и шпатель из нержавеющей стали, натуральная морская губка.

Рабочий инструмент очистить водой сразу после завершения работы.

**НАНЕСЕНИЕ**

1. Нанесите на поверхность грунт глубокого проникновения PRIMER валиком или кистью.
2. После полного высыхания грунта в качестве основы нанесите грунт-краску DE BASE валиком с ворсом. Необходимо раскатывать грунт-краску в разных направлениях по поверхности для создания гладкой поверхности. После полного высыхания первого слоя, при необходимости, нанесите второй слой. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью.
3. Перед нанесением материал ARGILE перемешайте механическим способом. Материал готов к нанесению.
4. Нанесение материала начинайте с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала.
5. **Для создания эффекта «Прованс»** нанесите материал на поверхность кельмой, сразу создайте заданный рисунок круговыми движениями в разных направлениях.
6. **Для создания эффекта «марокканская штукатурка»** первый слой материала нанесите тонким слоем равномерно на поверхность, не создавая фактуры и рисунка. После полного высыхания первого слоя, нанесите шпателем 2-ой слой. При работе с инструментом, делайте небольшие хаотичные отрывистые мазки в разных направлениях. Работайте шпателем на сдир, чтобы образовывались неровные края мазка и точки, которые будут характеризовать рисунок данного вида нанесения. Важно при создании рисунка на втором слое наносить на шпатель небольшое количество материала вспомогательным инструментом.
7. **Для создания эффекта «морская губка»** первый слой материала нанесите тонким слоем равномерно на поверхность, не создавая фактуры и рисунка. После полного высыхания первого слоя нанесите второй слой натуральной морской губкой небольшими участками. Для это предварительно намочите морскую губку в чистой воде, разбухшую губку хорошо отожмите. Обмакните морскую губку в тару с материалом и наносите на поверхность методом тампонирования. Не давая материалу высохнуть, пригладьте все выступающие части кельмой или шпателем.

Перед нанесением материала на поверхность снимите излишки материала с морской губки с помощью любой плоской поверхности, слегка отбивая ее по поверхности.

1. Перед нанесением лессирующих составов: VERNIS, VERNIS DE CIRE, VERNIS MAT, SHINE, DOUCE, VELOURS при необходимости, фактурную основу отшлифовать мелкой наждачной бумагой для создания более гладкой поверхностей. Удалите остатки пыли с помощью мягкой щетки или пылесосом.
2. Не допускается смешивание с материалами других производителей.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

**Состав:** водная дисперсия акрилового полимера, мраморный наполнитель, технологические добавки, вода.

**Расход:** 1-1,2 кг/м² в зависимости от декоративного эффекта

**Упаковка: пластиковые ведра 4кг, 15кг**

**Время высыхания:** при температуре окружающей среды +22°С и относительной влажности не более 65 %:

Декоративное покрытие ARGILE

Полное высыхание - 24 часа.

Влажная уборка не ранее, чем через 28 дней после нанесения.

Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

**Хранение и транспортировка :** 24 месяца с даты изготовления при невскрытой упаковке. Материал хранить и транспортировать при температуре от +5 ºС до +25 ºС

**Ту 30.20.22-001-04676177-2017**

**Утилизация отходов:** остатки материала утилизировать со строительными отходами или как бытовой мусор