|  | Moore’s® Muresco® Ceiling White 258 Винил - акриловое покрытие для потолков |
| --- | --- |
| Отличительные особенности:…… …. |  | Общие сведения:………………..….. … |
| образует красивую ровную пленку матового цвета. великолепные укрывающие свойства легко наносится при нанесении валиком не разбрызгивается немного приглушает блеск потолка, обеспечивая максимум рассеянного света |  | Винил-акриловое покрытие специально разработано для нанесения на потолки. . |
| Рекомендуется для: |  | Ограничения: |
| Предназначено для новых и ранее окрашенных оштукатуренных, кирпичных, оклеенных обоями поверхностей, потолков из звукоизолирующей плитки и гипсокартона |  | Не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже +100С. |
| Подробная информация: |
| Цвета: - Стандартные: белый 258-01 может быть окрашен колорантами Benjamin Moore Color Preview® из расчета не более 2 унций на 1 галлон Экологическая информация: не содержит свинца, ртути. Хранить в недоступном для детей месте Не замораживать |  | Технические данные белый Тип винил-акриловый латекс Тип пигмента диоксид титана Объем твердых частиц 30 % Теоретический расход при рекомендуемой толщине пленки 37 - 41 м2/гал Толщина пленки: сырая 3.8 мил высохшая 1.1 мил Время высыхания(при +250C, 50% относит. влажн.): до прикосновения 1 часа до пользования 2 часа до повторного нанесения 2 часа до дальнейшего пользования 2 часа Вязкость 100 ± 3 по Кребсу Точка возгорания нет Cтепень блеска _____ матовая Температура мин. +100С окрашиваемой поверхности макс. +320С Разводить не разводить Очиститель вода Вес галлона 5,2 кг Хранить при темп. мин. +50С макс. +320С Летучие органические вещества 100 г/л |

| Подготовка поверхности: Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной, удалите воск, ржавчину, отслаивающуюся краску, плесень. Глянцевые места необходимо зашкурить. Неокрашенные поверхности & кирпичная кладка: недавно оштукатуренные или выложенные кирпичные поверхности нельзя грунтовать, по крайней мере, в течение 30-60 дней. Удалите рыхлые частицы щеткой с жесткой щетиной. Ранее окрашенные поверхности: удалите шелушащуюся и отслаивающуюся краску, зашкурьте эти места, чтобы они не выделялись по сравнению с остальными. Если имеется плесень, ее необходимо удалить специальными средствами, иначе она будет прорастать сквозь вновь нанесенное покрытие. Если плесенью покрыта большая площадь, пользуйтесь специальными инструментами. Меры предосторожности: во время работы надевайте спецодежду, защитные перчатки и очки, строго следуйте инструкции. Поверхности, трудно поддающиеся обработке: компания Benjamin Moore&Co. предлагает несколько специальных грунтовок для обработки поверхностей, на которых имеются пятна древесной смолы, жира, надписи цветным мелом, очень гладкие поверхности, поверхностей из оцинкованного металла а также на которых адгезия затруднена. От грунтовки до завершающего покрытия: Дерево, новое: Грунтовка: грунтовка Fresh Start® All-Purpose 100% Acrylic Primer (023) Завершающее покрытие: 1-2 слоя Moore’s® Muresco® Ceiling White (258) Дерево, ранее окрашенное: Грунтовка: не требуется Завершающее покрытие: 1-2 слоя Moore’s® Muresco® Ceiling White (258) Оштукатуренные поверхности/сухая кладка, новые: Грунтовка: Regal FirstCoat® (216), Fresh Start® All-Purpose 100% Acrylic Primer (023) Завершающее покрытие: 1-2 слоя Moore’s® Muresco® Ceiling White (258) Оштукатуренные поверхности/сухая кладка, ранее окрашенные: Грунтовка: Regal FirstCoat® (216), Fresh Start® All-Purpose 100% Acrylic Primer (023) Завершающее покрытие: 1-2 слоя Moore’s® Muresco® Ceiling White (258) Кирпичная кладка, новая: Бутовая кладка: Super Craft® Latex Block Filler (285) Завершающее покрытие: 1-2 слоя Moore’s® Muresco® Ceiling White (258) Кирпичная кладка, неокрашенная (включая неглазированный кирпич) Грунтовка: не требуется, если поверхность не осыпается. Рыхлую, песочную поверхность необходимо тщательно очистить, чтобы удалить все отслаивающиеся частицы, просушить и загрунтовать грунтовкой Fresh Start® All-Purpose 100% Acrylic Primer (023) Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя Moore’s® Muresco® Ceiling White (258) Металлические поверхности: очистить от ржавчины, протрите минеральным спиртом, чтобы удалить масляные и жирные остатки. Чаще меняйте используемые тряпочки. Грунтовка: Ironclad® Latex Low Lustre Metal & Wood Enamel (363) Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя Moore’s® Muresco® Ceiling White (258) |  | Каменная кладка, ранее окрашенная (включая неглазированный кирпич): Одним из самых распространенных недостатков окрашенной каменной поверхности является отшелушивание и отслаивание краски, зачастую вызванные нанесением краски на мелованные отложения, выступающие на поверхности. Самым удобным и эффективным способом очистки такой поверхности является очистка под высоким давлением. Слои краски, находящиеся в стадии разрушения, а также нанесенные ранее слои цемента должны быть полностью счищены. Эффективным средством в данном случае является использование пескоструйной машины или механического шлифовального круга. Затем поверхность необходимо обработать грунтовкой, связывающей меловые отложения, например, Moore’s® Alkyd Masonry Sealer (077) Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя Moore’s® Muresco® Ceiling White (258) Нанесение покрытия: Тщательно перемешайте перед работой. Полностью используйте покрытие из банки. Наносить качественной кистью с синтетическим ворсом, валиком с коротким ворсом или распылителем. Не наносите при температуре ниже +10 градусов Цельсия. Нанесение обычным распылителем: не разводить Нанесение безвоздушным распылителем: давление текущей среды – 1,500 – 2,000 фунтов на кв. дюйм; наконечник – .018, фильтр – ячейка 50 Разведение/очистка инструментов: Не разводить. Не добавлять другие краски или растворители. Вымойте все инструменты в теплой воде с мылом сразу после использования. Составляющие распылителя следует ополоснуть уайт-спиритом для предотвращения появления ржавчины. Дополнительная информация: Наносить только в хорошо проветриваемом помещении. Не вдыхать пыль, образующуюся при распылении. Избегать попадания в глаза, а также продолжительного контакта с кожей. Во время работы надевайте защитные очки, перчатки и респиратор. После использования плотно закрывайте крышку банки. Срок годности 15 лет, от зашифрованного кода производителя, указанного на банке. ООО «Компания Виспа» Дистрибьютор компании Benjamin Moore & Co. в России 197110, г. Санкт- Петербург, Песочная наб., д.42, к. 2, лит. А Тел./факс (812) 635-99-69 e-mail: office@benjaminmoore.ru www.benjaminmoore.ru Производитель: Компания «Benjamin Moore & Co» 51 Честнат Роуд, Монтвейл, Нью-Джерси, США |
| --- | --- | --- |