**Перед покрытием подготовьте деревянную поверхность**

**Новое дерево**Отполируйте до гладкой поверхности с помощью мелкой наждачной бумаги. Затем с помощью специальной обтирочной ткани либо ткани, смоченной в растворителе для красок или лака удалите пыль с поверхности.

**Старые чистые покрытия в хорошем состоянии**Удалите с поверхности масло, грязь и воск. Слегка зачистьте в направлении слоя древесины, чтобы избавиться от блеска. С помощью специальной обтирочной ткани либо ткани, смоченной в растворителе для красок или лака удалите пыль с поверхности.

**Старые чистые покрытия в непригодном состоянии, лаки, шеллак** Полностью удалите. Если старое покрытие содержит следы воска или стеаратов, вне зависимости от состояния, полностью удалите. Зачистьте и удалите пыль с помощью ткани, смоченной в растворителе для красок или лака удалите пыль с поверхности.

**Поверхности внутренних помещений из окрашенной стали либо входные двери из стеклопластика**Не зачищайте стальные двери. Морилка для древесины должна быть полностью высохшей.

Не наносите поверх покрытий, содержащих стеараты.

**ПРИМЕНЕНИЕ**Хорошо размешайте перед применением и во время него. **Не встряхивайте!** Наносите прямо из банки тонкими слоями. Используйте чистую щетинную кисть либо аппликатор из овечьей шерсти. Опустите кисть в банку и дайте лишнему лаку стечь. Наносите Zar ULTRA в направлении слоев древесины. Не допускайте касания щеткой нанесенного слоя лака. Это может привести к появлению на поверхности пузырьков воздуха и в результате к непрокрашиванию поверхности.
При нанесении двигайтесь в направлении слоя древесины. Не проводите кисточкой по окрашенной поверхности и не допускайте загрязнения.
Дайте лаку высохнуть в течение 2 часов. В промежутке между нанесением слоев слегка зачищайте поверхность и собирайте пыль.
Нанесите два слоя. Для полов требуется нанесение не менее трех слоев. Последний слой должен сохнуть не менее 4-6 часов.

**ВЫСЫХАНИЕ**Между нанесением слоев лак должен сохнуть не менее 2 часов. Последний слой должен сохнуть не менее 4-6 часов. На время высыхания влияет температура, влажность и толщина наносимого слоя. Если при полировке наждачная бумага прилипла к полу либо поверхность пола кажется липкой, увеличьте время высыхания.

**ЧИСТКА**Сразу после применения очищайте используемые кисти и инструменты в растворителе.

**ПОКРЫТИЕ**Покрывает до 48-53 кв.м. на галлон в один слой.

**Не разбавляйте!**