# Наименование продукции: ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ, ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА ДЛЯ КАМЕННОЙ КЛАДКИ НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ

ОПИСАНИЕ

Противоскользящая краска Drylok Designer имеет усовершенствованную цветовую гамму и придает поверхности цвет гранита с разноцветными крапинками. Краска превосходно скрывает трещины и неровности поверхности. Она наноситься на внутренние и на внешние стены, выше или ниже уровня грунта. Drylok Designer наноситься на камень, шлако-бетонные блоки, штукатурку, кирпич, подпорные стены, стены фундамента, цокольные стены, стены подвала, гаража, стены, как внутри так и снаружи бассейна и т. д. Краска также может наноситься на горизонтальные поверхности с малой или средней проходимостью, при этом она одновременно выполняет две функции гидроизоляцию и противоскользящую функцию. Противоскользящая краска Drylok Designer гарантированно (10 лет) выдерживает давление стены воды высотой 7 метров на квадратный дециметр, также средство было протестированно на сопротивление гидростатическому давлению ASTM D–7088 и ураганному ветру с дождем ASTM D–6904 (скорость до 170 км/ч) Это эксклюзивное средство, не допускает растрескивание поверхности из за воды, повторного цветения и может использоваться на поверхности покрытой краской другого производителя.

**Преимущества:**

1. Формула на основе латекса гарантирует гидроизоляционную защиту минимум на 10 лет.
2. Для внутреннего и наружного применения на вертикальные и горизонтальные поверхности.
3. Наноситься выше и ниже уровня грунта
4. Скрывает неровности поверхности, не допускает растрескивание поверхности и цветения.
5. Уже перемешан и готов к применению.
6. Экологически чистая формула, безопасная для окружающей среды, без запах.
7. Снижает степень проникновения радона
8. Уровень органических летучих соединений не превышает 100 г/л

|  |  |
| --- | --- |
| **Высыхание:**   * На прикосновение через 2 часа\* * Покрытие второго слоя через 3 часа \* | **Расход:**   * От 5 до 7 м2 на галлон (3,78 л), при   покрытии в два слоя. |

\* Время высыхания указанно при температуре +23 С° и относительной влажности не более 60%.

**Гарантия:**

Производитель гарантирует что при применении Drylok Designer в соответствии с инструкцией для необработанных поверхностей стен обеспечивает гидроизоляцию не менее 10 лет с момента продажи при покрытии поверхности в два слоя.